### Анализ зависимости проводимости от объёмной доли УНТ

Для изучения перколяционных свойств композита была исследована зависимость электрической проводимости σ от объёмной доли углеродных нанотрубок φ. На рис. 1 представлена зависимость log₁₀(σ) от φ, демонстрирующая характерную S-образную кривую перколяционного перехода.

Рис. 1 Зависимость log₁₀(σ) от φ

Определение порога перколяции. Критическая объёмная доля φ_c определена двумя методами: (1) по вероятности перколяции в диапазоне 10-90% (φ_c = 0.27 ± 0.07%), и (2) по середине между максимальной непроводящей и минимальной проводящей концентрациями. Оба метода дают согласующийся результат: φ_c ≈ 0.27%, что соответствует литературным данным для aligned CNT композитов (0.1-0.5%).

Вблизи порога перколяции (φ = 0.19-0.40%) наблюдается значительный разброс проводимости между повторами (CV = 100-250%), что является характерной особенностью перколяционного перехода, связанной с чувствительностью системы к топологии проводящей сети. Выше порога (φ > 0.45%) коэффициент вариации снижается до 15-50%, что свидетельствует о формировании стабильной перколяционной сетки.

Степенная зависимость. Согласно теории перколяции, проводимость композита выше порога подчиняется степенному закону:

σ = σ₀ · (φ - φ_c)^t

где t — критический показатель перколяции. Для определения показателя t построена зависимость log₁₀(σ) от log₁₀(φ - φ_c) (рис. 2) в области устойчивой перколяции φ > 0.45%, где флуктуации минимальны и степенной закон выполняется наиболее точно. Линейная аппроксимация дала значение:

t = 1.86 ± 0.05 (R² = 0.9989)

Рис. 2 Зависимость log₁₀(σ) от log₁₀(φ - φ_c)

Полученное значение согласуется с теоретическими предсказаниями для перколяционных сетей: t = 1.3-2.0 для 2D систем и t ≈ 2.0 для 3D систем. Некоторое отклонение от классического значения t = 2.0 может быть связано с анизотропией системы (aligned ориентация трубок) и влиянием контактного сопротивления.

Высокая величина коэффициента детерминации R² = 0.9989 подтверждает справедливость степенной модели в исследуемом диапазоне концентраций и высокую воспроизводимость результатов моделирования.

### Влияние геометрических параметров на проводимость

Зависимость от длины трубок. На рис. 3 представлена зависимость проводимости от длины углеродных нанотрубок при фиксированной концентрации (N = 1000 трубок, φ ≈ 0.52%). При L = 150 нм перколяция отсутствует (σ ≈ 0), что связано с недостаточным аспектным отношением L/D ≈ 150 для формирования проводящей сетки. Начиная с L = 200 нм наблюдается резкий рост проводимости.

Рис. 3 Зависимость log₁₀(σ) от L

При L = 150 нм перколяция отсутствует (σ ≈ 0), что связано с недостаточным аспектным отношением для формирования проводящей сетки. Начиная с L = 200 нм наблюдается резкий рост проводимости.

В области устойчивой перколяции (L = 300-500 нм) проводимость подчиняется экспоненциальной зависимости σ = σ₀·exp(α·L). На полулогарифмическом графике это проявляется как линейная зависимость:

log₁₀(σ) = 1.85 + 0.0048·L (R² = 0.967)

Откуда α = 0.0048·ln(10) ≈ 0.011 нм⁻¹ и σ₀ = 10^1.85 ≈ 71 См/м.

В этом диапазоне проводимость возрастает в 10 раз (от σ ≈ 1600 См/м при L = 300 нм до σ ≈ 16400 См/м при L = 500 нм). Точки L = 200-250 нм исключены из аппроксимации из-за близости к порогу перколяции, где наблюдается значительный статистический разброс (CV ≈ 195% при L = 200 нм).

Влияние ориентационного разброса. На рис. 4 показана зависимость проводимости от параметра джиттера (стандартного отклонения углов от главного направления выравнивания) при фиксированных N = 1000 и L = 250 нм. При идеальном выравнивании (jitter = 0°) перколяция полностью отсутствует (σ ≈ 0), несмотря на то что объёмная доля φ ≈ 0.52% значительно превышает критическое значение φ_c = 0.27%. Это связано с отсутствием межтрубочных контактов при параллельной ориентации всех элементов.

Рис. 4 Зависимость log₁₀(σ) от Jitter

Введение минимального разброса (jitter = 4°) приводит к резкому скачку проводимости до σ ≈ 511 См/м, что подтверждает критическую важность межтрубочных контактов для формирования перколяционной сетки. При дальнейшем увеличении джиттера (8-30°) проводимость выходит на плато σ ≈ 350-530 См/м с максимумом при jitter ≈ 30° (σ ≈ 528 См/м).

Наблюдаемое поведение отражает баланс двух конкурирующих эффектов: с одной стороны, увеличение разброса ориентации способствует образованию межтрубочных контактов, с другой — снижает степень анизотропии композита и может уменьшать эффективную проводимость вдоль преимущественного направления. Относительно высокий разброс данных (CV = 47-81%) в этой области свидетельствует о чувствительности проводимости к конкретной геометрии контактной сети.